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Akustikdeckensystem Rockfon® Tropic 360 D/AEX
Lieferung und Montage des Akustikdeckensystems Rockfon Tropic 360 D/AEX, als Flurplatte bestehend aus Akustikdeckenplatten Rockfon Tropic 360 D/AEX und Unterkonstruktion Chicago Metallic T24 Click 2890.
 
1. Systembestandteil:
 
Akustikdeckenplatten aus Steinwolle
 
Fabrikat:			Rockfon®
Typ:			Tropic 360
 
Plattendicke [mm]:		20 mm
Modulabmessungen:	1500 x 300 mm, 1500 x 312,5 mm, 1800 x 300 mm, 1800 x 312,5 mm
 
Plattendicke [mm]:		25 mm
Modulabmessungen:	2100 x 300 mm, 2100 x 312,5 mm, 2400 x 300 mm, 2400 x 312,5 mm
 
Kantenausbildung:	D nach DIN EN 13964 und AEX nach DIN EN 13964 als exaktes Maß
Nachhaltigkeit:		Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein!

Baustellenverschnitt sowie Altmaterial beim Rückbau von Rockfon Decken können einfach
und effizient entsorgt werden. Das zurückgenommene Material wird wieder vollständig dem Produktionsprozess zugeführt. Somit gewährleistet Rockfon einen ganzheitlich geschlossenen Kreislauf.
 
 
Die Akustikdecke gewährleistet darüber hinaus mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:
 
Sichtseite:			Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung
Farbe:			Glatte, matte, weiße Oberfläche
Rückseite:			abriebminderndes Vlies
Brandverhalten:		Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt:		>1000° C, nach DIN 4102-17
Biegezugfestigkeitsklasse:	C/0N
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	100% RH, bei 0 - 40 °C
Reinigungsfähigkeit:	mit weicher Bürste oder Staubsauger
Lichtreflexionsgrad:		86 %, nach ISO 7724-2
L-Wert Weißgrad:		94, nach ISO 7724
Glanzwert:			>1 Glanzeinheit im 85°-Winkel, nach ISO 2813
Grenzwert Formaldehyd:	unterhalb der Klasse E1 nach DIN EN 13964
Wohngesundheit:	Nachweis der besonderen Umweltfreundlichkeit durch "Der Blaue Engel" UZ 132 (emissionsarm), M1 Indoor Climate Label und Danish Indoor Climate Label
 
Praktischer Schallabsorptionsgrad alpha p nach DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe von 200 mm
 
125 Hz = 0,50
250 Hz = 0,90
500 Hz = 0,95
1.000 Hz = 0,90
2.000 Hz = 1,00
4.000 Hz = 1,00
 
Absorptionsklasse A (nach DIN EN ISO 11654); alphaW = 0,95
 
 
2. Systembestandteil: T24 Click-Unterkonstruktion
 
Fabrikat:		Rockfon®
System:		Chicago Metallic™ T24 Click 2890 ; demontierbar
Profilbreite:		24 mm
Profilhöhe: 		38 mm (Hauptschienen)
Materialstärke:	Hauptschienen: 2 x 0,4 mm; Querschienen: 2 x 0,3 mm
Profilfarbe:		Matt Weiß 11, ähnlich RAL 9003 (weitere Farben auf Anfrage)
 
Darüber hinaus gewährleistet die Unterkonstruktion mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:
 
Brandverhalten:	Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
Korrosionsklasse:	B, nach DIN EN 13964
 
 
Montagekurzbeschreibung
 
Die Akustikdeckenplatten werden von Wand zu Wand gespannt und dazu auf den Wandwinkeln (verstärkte Ausführung) aufgelegt. In die Nut der Platten wird die Chicago Metallic T24 Click 2890 Hauptschiene als Aussteifungsprofil eingelegt. Die Montage erfolgt Zug um Zug.
Bei Flurbreiten (Spannweiten) von bis zu 2.000 mm ist eine Abhängung der Schiene in der Regel nicht erforderlich.
Bei Flurbreiten größer 2.000 mm ist mittig der Schiene ein Abhänger zu setzen.
Bei anderen Plattenabmessungen bzw. zusätzlichen Belastungen fragen Sie bitte eine statische Berechnung bei unserem technischen Service an. 
Die Unterkonstruktion ist werkzeuglos demontierbar und wiederverwendbar und zusätzlich sind alle Platten einzeln demontierbar. Anfallende An- und Ausschnitte sind bauseits herzustellen.
 
Abhängehöhe: 
 
Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.
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