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Akustikdeckensystem Rockfon® Tropic 360 E15
Lieferung und Montage des Akustikdeckensystems ockfon Tropic 360 E15, bestehend aus Akustikdeckenplatten Rockfon Tropic 360 E15 und Unterkonstruktion Chicago Metallic T15 Click 2790.
 
1. Systembestandteil:
 
Akustikdeckenplatten aus Steinwolle
 
Fabrikat:			Rockfon®
Typ:			Tropic 360
Plattendicke [mm]:		20 mm 
Modulabmessungen:	600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 1200 x 600 mm, 1.250 x 625 mm 
Kantenausbildung:		E(15) nach DIN EN 13964
Nachhaltigkeit:		Das Produkt muss Cradle2Cradle zertifiziert sein!

Baustellenverschnitt sowie Altmaterial beim Rückbau von Rockfon Decken können einfach
und effizient entsorgt werden. Das zurückgenommene Material wird wieder vollständig dem Produktionsprozess zugeführt. Somit gewährleistet Rockfon einen ganzheitlich geschlossenen Kreislauf.
 
 
Die Akustikdecke gewährleistet darüber hinaus mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:
 
Sichtseite:			Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung
Farbe:			Glatte mattweiße Oberfläche
Rückseite:			abriebminderndes Vlies
Brandverhalten:		Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt:		>1000° C, nach DIN 4102-17
Biegezugfestigkeitsklasse:	1/C/0N
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	100% RH, bei 0 - 40 °C
Lichtreflexionsgrad:		86 %, nach ISO 7724-2
L-Wert Weißgrad:		94, nach ISO 7724
Glanzwert:			>1 Glanzeinheit im 85°-Winkel, nach ISO 2813
Reinigungsfähigkeit:	mit weicher Bürste oder Staubsauger
Grenzwert Formaldehyd:	unterhalb der Klasse E1 nach DIN EN 13964
Wohngesundheit:	Nachweis der besonderen Umweltfreundlichkeit durch Blauer Engel DE-UZ 132, M1 Indoor Climate Label und Danish Indoor Climate Label
 
Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe von 200 mm
 
125 Hz = 0,50
250 Hz = 0,95
500 Hz = 1,00
1.000 Hz = 0,95
2.000 Hz = 1,00
4.000 Hz = 1,00
 
Absorptionsklasse A (nach DIN EN ISO 11654); alphaW = 1,00
 
 
2. Systembestandteil: T15 Click-Unterkonstruktion
 
Fabrikat:		Rockfon®
System:		Chicago Metallic™ T15 Click 2790; demontierbar
Profilbreite:		15 mm
Profilhöhe:		38 mm (Haupt- und Querschienen)
Materialstärke:	Hauptschienen: 2 x 0,4 mm; Querschienen:2 x 0,3 mm
Profilfarbe:		Matt Weiß 11, ähnlich RAL 9003 (weitere Farben auf Anfrage)
 
Darüber hinaus gewährleistet die Unterkonstruktion mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:
 
 
Brandverhalten:	Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
Korrosionsklasse:	B, nach DIN EN 13964
 
Alternativ System Hook möglich: T15 Hook 2750
 
Montagekurzbeschreibung
 
Die Akustikdecke ist in der oben genannten abgehängten T-Profil Unterkonstruktion gem. Systembeschreibung als Einlege-System zu liefern und zu montieren. Die Unterkonstruktion ist werkzeuglos demontierbar und wiederverwendbar und zusätzlich sind alle Platten einzeln demontierbar. Anfallende An- und Ausschnitte sind bauseits herzustellen.
 
 
Abhängehöhe:
 
Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.
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